Verbindungen testen	5/6 – A 3

Verschiedene Fügetechniken sollen mithilfe eines Tests untersucht werden. Als Beispiel werden Holzverbindungen durch Leimen bzw. Kleben gewählt.

Auftrag

Untersuche folgende Fragen.

a) 	Welche Bedeutung hat der Faserverlauf des Holzes auf die Festigkeit der Verbindung?

b) 	Welche Bedeutung hat die Wahl des Verbindungsmittels (Leim/Kleber) auf die Festigkeit der Verbindung?

Durchführung

1	Fertige dazu in der Werkstatt  acht gleichgroße quadratische Holzstücke mit mindestens 6 cm Seitenlänge an.

Beachte:

- Das Leimgut soll in seinen Abmaßen identisch sein.

- Die Fügeflächen müssen plan sein

2	Leime jeweils zwei Teile entsprechend der Abbildungen zusammen.

Informiere dich in der Anleitung über offene Zeit, Abbindezeit, Presszeit und halte diese ein.

Verwende die entsprechenden Zulagen bzw. Presswerkzeuge.

3	Klebe jeweils zwei Teile entsprechend der Abbildung zusammen.

Informiere dich in der Anleitung über offene Zeit, Abbindezeit, Presszeit und halte diese ein.

Verwende die entsprechenden Zulagen bzw. Presswerkzeuge.

4	Zerbrich die vier Probestücke entsprechend den Vorgaben.

Auswertung

Beschreibe deinen jeweiligen Kraftaufwand zum Zerbrechen der Probestücke.

Beschreibe auch die Bruchstellen. Beziehe in deine Beschreibung auch Skizzen der Bruchstellen ein.

Formuliere aus deinem Test Schlussfolgerungen.

Verbindungen testen	5/6 – H 3

Hinweise zur Einordnung in den Lehrplan und zum Erwartungshorizont

| Aspekt | Lehrplanbezug | Beschreibung einer ausreichenden Schülerleistung |
| --- | --- | --- |
| Fertigungsaufgabe | unter Anleitung planen und nach Vorgaben fertigen Endprodukte prüfen Werkzeuge und Hilfsmittel sachgerecht auswählen und unter Anleitung sicherheitsgerecht benutzen | nach Hinweisen die Maße der Holzstücke entsprechend des zur Verfügung stehenden Materials festlegen die Probestücke annähernd genau und den Vorgaben entsprechend fertigen Werkzeuge und Hilfsmittel mit Hinweisen sach- und sicherheitsgerecht benutzen |
| technischer Test | Endprodukte testen nach vorgegebenen Kriterien technische Lösung einschätzen technische Lösung auch unter Verwendung von Fachbegriffen vorstellen | den Test nach Hinweisen zum Einspannen der Probestücke sicherheitsgerecht durchführen das Testergebnis mit Vorgaben (z. B. Tabelle, Wortliste) beschreiben und eine Schlussfolgerung ableiten |

Hinweise zur Variation dieser Aufgabe

Beim Einsatz dieser Aufgabe in einer Lernsituation können folgende Veränderungen vorgenommen werden:

- Die Schülerinnen und Schüler testen in Gruppen die unterschiedlichen Verbindungen und stellen ihre Testergebnisse den anderen vor.

- In den Test werden auch andere Werkstoffe und Verbindungen mit aufgenommen.

Die Urheberrechte von verwendeten Materialien aus anderen Quellen wurden gewissenhaft beachtet. Sollte trotz aller Sorgfalt dennoch ein Urheberrecht nicht berücksichtigt worden sein, so wird darum gebeten, mit dem LISA in Halle (Saale) Kontakt aufzunehmen.

# Text boxes

Hirnholzfuge

Langholzfuge